Inför Västgötaloppet

Place	:	Ulricehamn

Date	:	13.02.2016				Testers:PT

Prognos: Temp mellan -3till -1 halvklart

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLID:

Motion:

Värm in LF6  låt kallna värm in en gång till sickla av sedan borsta med brons borste sedan fin nylon

Tävling/Elit

LF5  i botten för slitstyrka

Svart Marathon åk paraffin låt kallna, sickla borsta med brons och nylon.

FC6X (-1/-10) pulver värm in på 165grader låt kallna borsta med tagel och nylonborste.

Stuktur:

Fästvalla

Rugga upp fästzonen med 100 slippapper.

Lägg ett tunt lager med KB20 och låt torka

Lägg 1 lager K21S (Silver universal) beroende på skidans hårdhet.

Lycka till!